# FOSFORESKUJÍCÍ  PIGMENTY APEX

Fosforeskující pigmenty APEX absorbují denní světlo a vyzařují ho ve tmě ( světélkují).

Tyto pigmenty mají krystalickou strukturu, nemohou být rozmělňovány a proto nejsou vhodné pro výrobu velmi tenkých vrstev.

H SÉRIE

Tyto přírodní pigmenty jsou všeobecně světle žluto/zelené a fosforeskují žluto/zeleně ( až na několik vyjímek). Světélkují delší dobu než jejich barevné ekvivalenty. Vyznačují se dobrou tepelnou stabilitou, snesou extruzní teplotu při výrobě většiny plastů. Jsou ale vhodné i do barev a inkoustů.

S SÉRIE

Tyto pigmenty jsou modifikovanou verzi série H a jsou k dispozici v různých jasných pastelových barvách. Jednotlivé typy se liší termostabilitou a dobou světélkování.

Všeobecně by tyto pigmenty neměly být dlouhodobě vystavovány teplotám nad 220°C.

Aplikace: inkoustové barvy, plasty.

Jsou k dispozici v šesti různých odstínech.

| Produkt | Velikost částic μm | světélkování DIN 67510 | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| Phosphor H2 | 17 | 4,5 hod | standartní ZnS:Cu |
| Phosphor H5 | 18 | 2 hod | oranžové světelkování |
| Phosphor H10 | 15 | 18 hod | ZnS:Cu/Stronciumaluminate. Dlouhodobé světelkování / krátká doba nabíjení. |
| Phosphor H13 | 8 | více než 24 hod | Stronciumaluminate + Europium. |
| Phosphor H14 | 25 | více než 24 hod | Stronciumaluminate + Europium. Modré světélkování |
| Phosphor H15 | 17 | více než 24 hod | Modré světélkování Vhodné do vodních systémů |
| S2 | 20 | krátké/střední | standartní modifikovanýZnS:Cu |
| S3 | 20 | krátké/střední | dobrá termostabilita |
| S4 | 20 | dlouhá | dlouhé světelkování |

Tran

# Dovoz a distribuce:

# C.T.G. CZ., spol. s r.o., Kostomlatská 685, 190 00 Praha 9 Letňany

# Tel: 28383 1838, E-mail: info@ctg-praha.cz, www.ctg-praha.cz