# TERMOCHROMICKÉ  PIGMENTY APEX TH

Pigmenty APEX TH jsou barevné pigmenty, které reagují za určité teploty změnou barvy – blednou, odbarvují se až jsou téměř bezbarvé. Tato změna barvy je vratná. Při změně teploty zpět pigmenty opět získají původní barvu.

Výběr z několika odstínů barev a několika teplot přechodu.

Jednotlivé odstíny lze barevně kombinovat pro dosažení dalších odstínů.

Pigmenty TH jsou dobře rozpustné ve vodou ředitelných i rozpouštědlových systémech.

Jsou tepelně stabilní do 200°C a proto použitelné při výrobě většiny plastů.

| Produkt | Barva | Velikost částic | Reakční teplota | Tepelná odolnost ( °C/10 min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TH 10 | černá, modrá a červená | 7 μm | 7 - 10 | 200 |
| TH 30 | černá, modrá, červená, tyrkysová a žlutá | 7 μm | 26 – 31 | 200 |
| TH 40 | černá, tyrkysová a žlutá | 7 μm | 38 – 42 | 200 |
| TH 50 | modrá, červená, tyrkysová | 7 μm | 47 – 52 | 200 |
| TH 60 | černá | 7 μm | 54 – 62 | 200 |

Tran

# Dovoz a distribuce:

# C.T.G. CZ., spol. s r.o., Kostomlatská 685, 190 00 Praha 9 Letňany

# Tel: 28383 1838, E-mail: info@ctg-praha.cz, www.ctg-praha.cz