Synthomer M

|  | Složení | Obsah sušiny % | Rozpouštědlo | Viskozita (mPa.s) | Bod měknutí (°C) | Tg (°C) | Moleku-lová váha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADS H206 | VaC | ≥ 99% | - | 12 – 17 (1) | 90 – 100 | 36 ±2 | 65 |
| M30 | VaC | ≥ 99% | - | 17 -25 (1) | 105 - 125 | 36 ±2 | 85 |
| M50 | VaC | ≥ 99% | - | 80 – 140 (1) | 140 – 160 | 42 ±2 | 176 |
| M60 | VaC | ≥ 99% | - | 150 – 220 (1) | 160 – 180 | 42 ±2 | 245 |
| MCT5 | VAc/CA | ≥ 99% | - | 7 – 13 (1) | 100 – 120 | 46 ±2 | 36 |
| M35/73 roztok | VAc/DBM | 60,0 ± 1% | EtAc | 6000–12000 (2) | - | - | 90 |
| MCT5A | VAc/CA | 49,0 ± 1% | H2O / MeOH | 2000–3500 (2) | - | - | 36 |
| MCT5AMF | VAc/CA | 49,0 ± 1% | H2O / EtOH | 1800– 4200 (2) | - | - | 36 |

VAc	Vinyl acetát		CA	Kyselina karboxylová	(1)   20% sušiny v Ethylacetátu		DBM	Dibuthylmaleát		EtAc	Ethyl acetát		(2)   dodávano v roztoku			MeOH	Methanol		                EtOH	Ethanol

|  | Výběr vhodného typu: | pevné skupenství rozpustné v rozpouštědlech a tavením |  | kapaliny rozpouštědlové systémy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ● doporučená aplikace O lze použít | ADS H206 | M30 | M50 | M60 | MCT5 | M35/73 roztok | MCT 5A | MCT 5AMF |
|  | lepidla na parkety rozpouštědlový systém | ● | ● | ● | ● | O |  |  |  |
|  | lepidla rozpouštědlový systém |  | O | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | termoplastické tkaniny | ● | ● |  |  | ● | O |  |  |
|  | teplem vytvrzovatelná lepidla a nátěry | O | ● | ● | ● | ● | ● | O | O |
|  | zvukové izolace |  | O | ● | ● | O |  |  |  |
|  | exteriérová pojiva a priméry |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |
|  | interiérové priméry ( zdi a podlaha) |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |
|  | Inkousty a laky | ● | ● | O |  | ● |  | ● | ● |
|  | laminace lepení kovů |  |  |  |  | ● |  | O | O |
|  | teplem tvarovatelné folie | O | O |  |  | ● |  | O | O |
|  | saturace a impregnace papíru |  | O |  |  | ● |  |  |  |
|  | textilní úpravy |  | ● | ● |  | ● |  | O | ● |
|  | výroba PES kompozitů | ● | ● | ● | O |  |  |  |  |
|  | pojiva pro odlévání |  | ● | O |  |  |  |  |  |
|  | laky na vlasy |  |  |  |  | ● |  |  | O |
|  | činidlo při polymerizaci |  |  |  |  | ● |  |  |  |

# Text boxes

rozpustné v OH- prostředí