EVERSORB 93

Kapalný UV ( HALS) stabilizátor pro povrchové úpravy

Úvod:

# EVERSORB 93 je kapalný, UV ( HALS) stabilizátor. Prodlužuje životnost nátěrů a povrchů při venkovní expozici.

# EVERSORB 93 doporučujeme pro úpravu povrchů automobilů, průmyslové povrchové úpravy, laky na dřevo a pro světelně upravované nátěry.

Rozpustnost při 25°C: ( g/100 g rozpouštědla)

Aceton				> 50

n-hexan			> 50

ethanol				> 50

methanol			> 50

voda				< 0,01

Chemické složení:

Bis-(1,2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidynyl)sebakát;

Methyl-)1,2,2,6,6,-tetramethyl-4-piperidinyl)sebakát

Číslo CAS:

41556-26-7   508,8 g/mol

82919-37-7   370,0 g/mol

Vzhled:

Čirá, mírně nažloutlá kapalina

Přednosti:

- neovlivňuje původní barvu podkladu

- nízká těkavost i při vysokých výrobních teplotách

- dobře rozpustné ve většině průmyslových rozpouštědel

- vysoká kompatibilita s širokým spektrem polymerů

- společně s UV absorbérem zajišťuje vysoký synergický efekt

Manipulace & bezpečnost práce:

Doporučujeme používat osobní ochranné pomůcky. Vyhněte se přílišné expozici produktu. Po ukončení práce si umyjte ruce.

Skladování:

EVERSORB 93 skladujte na suchém, temném místě, nevystavujte expozici světlem.

Výrobce:

Everlight Chemical Industrial Corporation

6 th Floor Chung Ting Building

No.77, Sec.2, Tun Hua South Road,

Taipei, Tajwan

www.ecic.com

Distribuce v ČR:

C.T.G. CZ., spol. s. r.o.

Kostomlatská 685/1

190 00  Praha 9 Letňany

Tel: 28383 1838   Fax: 28393 3815

E-mail: info@ctg-praha.cz

www.ctg-praha.cz