OXID CHROMITÝ

NUBICROM

# ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

# Oxid chromitý Cr2O3 je inertní, nerozpustný a homogenní zelený pigment. NUBIOLA pečlivě kontroluje a dodržuje limity pro rozpustný Cr 6+ tak, aby byl produkt vhodný pro různé aplikace, včetně kosmetického průmyslu, výroby barev, plastů a stavebních materiálů. Termostabilita ( 1000°C), odolnost vůči kyselinám i zásadám činí tento produkt stabilní dokonce i při vyjímečných aplikacích. Odolnost vůči UV záření, vůči vlivu počasí a vyjímečná opacita je příčinou toho, že produkt je často používán v širokém spektru aplikací. Například při výrobě plastů je použití NUBICROMU vhodnější, ve srovnání s organickými pigmenty, protože nedochází ke smrštění a k deformaci polymerů.

#### Nejdůležitější vlastnosti

#### opacita

#### odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům

#### vynikající odolnost vůči zásadám a cementu

#### vysoká termostabilita ( > 799°C)

#### nedeformuje polymery

#### odolnost vůči SO 2

#### tvrdost

#### netoxický pigment

Color index:   Pigment Green 11 ( 77288)

| Produkt | Specifická hustota | Adsorpce oleje | % rozpuš- těných solí | Zbytek na sítu 44 μ | Velikost částic | % vlhkosti | Obsah Cr 6+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMM 7 | 5,1 | 13 | 0,4 | 0,03 | 0,58 | 0,3 | < 100 ppm |
| SD | 5,1 | 13 | 0,3 | 0,60 | 0,7 | 0,4 | < 100 ppm |
| G 105 | 5,1 | 16 | 0,4 | 0,04 | 0,57 | 0,3 | < 100 ppm |
| G 136M | 5,1 | 15 | 0,3 | 0,03 | 0,54 | 0,2 | < 100 ppm |
| G 105M | 5,1 | 15 | 0,3 | 0,07 | 0,56 | 0,3 | < 100 ppm |
| SMM 6 | 5,1 | 15 | 0,3 | 0,08 | 0,08 | 0,3 | < 100 ppm |
| NUBICROM 02 | 5,1 | 13 | 0,2 | 0,005 | 0,63 | 0,3 | < 100 ppm |
| ST | 5,1 | 14 | 0,3 | 0,4 | 1,49 | 0,3 | < 100 ppm |
| SMM 4 | 5,1 | 13 | 0,3 | 0,03 | 0,68 | 0,3 | < 100 ppm |

| Standartní typ | Mikronizovaný typ | Speciální mikronizace |
| --- | --- | --- |

Dovoz a distribuce:

C.T.G., CZ., spol. s r.o.

Kostomlatská 685/1

190 00 Praha 9

Tel.: 283931838     Fax: 283933815

E-mail: ctgcz@volny.cz

www.ctg-praha.cz