brilliant

FLUORESCENTNÍ PIGMENTY

BGP-série

Silně barvící fluorescentní pigment pro použití v systémech s nízkou polaritou včetně povrchových úprav papíru, barev, plastisolů a hlubotiskových inkoustů typu „ A“.

Použití

- povrchové úpravy papíru

- inkousty pro flexotisk a hlubotisk

- inkousty na textil a prezentační plátna

- barvení oděvů

- vodní a rozpouštědlové systémy

- pro nanášení štětečkem i stříkáním

- plastisoly

- povrchové úpravy

Popis a výhody

Δ    vysoká kryvost				extra krycí pigment nabízí flexibilitu formulací a

přidanou hodnotu v čase

Δ    široká paleta fluorescentních barev	velké množství různých odstínů

Δ    dobrá kompatibilita			lze použít v mnoha formulacích v různých systémech

Specifikace

Velikost čásic		3 - 5 mikronů

Hegman Grind		cca 5,5

Bod změknutí		cca 65 – 70°C

Rozkladná teplota		290 - 300°C

Specifická hmotnost	1,3

Sypná hmotnost		0,0856 l/kg

Rozpustnost & Odolnost vůči blednutí

rozpouštědlo		rozpustnost				blednutí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

alifatické uhlovodíky		nerozpustný				žádné

aromatické uhlovodíky	nerozpustný - částečně rozpustný		žádné – značné

nízko polární alkoholy         	nerozpustný - částečně rozpustný		mírné

vysoce polární alkoholy	částečně rozpustný - rozpustný		značné

nízko polární ketony		mírně rozpustný – částečně rozpustný	střední

vysoce polární ketony		částečně rozpustný - rozpustný		značné

nízko polární estery		nerozpustný - částečně rozpustný		žádné – mírné

vysoce polární estery		částečně rozpustný – rozpustný		mírné –značné

glykoly			nerozpustný – mírně rozpustný	  	žádné – mírné

glykol etéry			částečně rozpustný – rozpustný		střední – značné

nízko polární

chlorovaná rozpouštědla	nerozpustný – mírně rozpustný		žádné – mírné

vysoce polární

chlorovaná rozpouštědla	částečně rozpustný - rozpustný		střední -	značné

změkčovadla plastů		nerozpustný – rozpustný			žádné – značné

brilliant

Vzorník

| BGP-PK111 | PINK |
| --- | --- |
| BGP-CE112 | CERISE |
| BGP-RD113 | RED |
| BGP-OR114 | ORANGE-RED |
| BGP-OG115 | ORANGE |
| BGP-OY116 | ORANGE-YELLOW |
| BGP-YE117 | YELLOW |
| BGP-GR118 | GREEN |
| BGP-MG119 | BLUE |
| BGP-VT120 | VIOLET |
| BGP-MG121 | MAGENTA |

Skladování

Při skladování v chladu a suchu mají pigmenty BGP neomezenou životnost. Nádoby s přípravkem uchovávejte uzavřené.

Toxicita

Testy, provedené nezávislou laboratoří, vyhodnotily BGP pigmenty jako „ v podstatě netoxické“.

Výsledky testů jsou součástí Bezpečnostního listu, který je k dispozici na vyžádání.

Při manipulaci dodržujte zásady správné výrobní praxe.

Výrobce:

Brilliant Group LLC

P.O.Box 590128

Sab Francisko

CA 94159-0128

USA

Distribuce v ČR:

C.T.G. CZ., spol. s r.o.

Kostomlatská 685/1

190 00  Praha 9 Letňany

Tel: 28393 1838	Fax: 28393 3815

E-mail: info@ctg-praha.cz