C.T.G. CZ., s r.o., Kostomlatská 685/1,

190 00 Praha 9   Letňany

tel: 28393 1838, fax: 28393 3815, E-mail: info@ctg-praha.cz

www. ctg-praha.cz

# APEX H15

APEX H15 je anorganický fosforeskující pigment s velmi dlouhou dobou světelkování jedinečnou modrou barvou. Je vhodný pro výrobu barev, laků a polymerů. Nevyžaduje dlouhou „ dobu nabíjení“ a je vysoce odolný vůči světlu, teplotě a chemikáliím. Rovněž není citlivý na vlhkost a může být použit jak ve vodouředitelných tak i v rozpouštědlových systémech.

Použití: barvy a laky, inkousty, laminované systémy.

# Fyzikální vlastnosti:

# Složení: Silikát, obohacený hořčíkem

Vzhled: nažloutlý prášek

Vyzařování: modrá barva, 470 nm

Doba světelkování: přibližně 18 hodin ( DIN 67510)*

Specifická hmotnost: 4,1 g/cm3

Průměrná velikost částic: 17 μm

Rozkladná teplota: 500°C

* testováno na 100% pigmentu

# Disperze

APEX H15 lze snadno zapracovat do většiny formulací bez použití smáčedel nebo disperzních činidel. Lze hod dispergovat za použití vysokorychlostního míchadla.

V systémech s nízkou viskozitou může docházek k sedimentaci, v tomto případě doporučujeme použít vhodné aditivum.

# Použití

APEX H15 je vzhledem k dlouhé době světélkování určen pro bezpečnostní značení, ale lze ho použít i při výrobě inkoustů, nátěrů i plastů.

Pro inkousty doporučujeme dávkování 35%. Pro optimální efekt je ideální  bílý nebo světlý podklad.

Pro výrobu nátěrů doporučujeme dávkovat okolo 20%.

Při výrobě plastů je potřeba dávkovat okolo 10% ( podle tloušťky plastu).

# Omezení:

- APEX H15  nelze použít při výrobě velice tenkých filmů.

Mletí nebo drcení by mohlo poškodit krystalickou strukturu pigmentu a tím snížit

luminiscenční efekt.

- APEX H15 nelze míchat s ostatními běžnými pigmenty ( kombinace s opaktními plnivy potlačuje luminiscenční efekt).

- APEX H15 lze použít i v případě injekčního vstřikování nebo vytlačování, nejlépe pomocí jednovrtulového procesu. Vzhledem k abrazivní povaze pigmentu doporučujeme použít vhodný lubrikant.

# Bezpečnost práce

APEX H15 není radioaktivní a má všeobecně nízkou toxicitu při doporučeném způsobu použití a skladování. Při manipulaci s pigmentem je potřeba brát ohled na možné prášení a zajistit odpovídající větrání pracoviště. Je potřeba dodržovat zásady správné výrobní praxe, včetně používání ochranných pomůcek – rukavic a masky proti prachu.

Více informací viz Bezpečnostní list.