C.T.G. CZ., s r.o., Kostomlatská 685/1,

190 00 Praha 9   Letňany

tel: 28393 1838, fax: 28393 3815, E-mail: info@ctg-praha.cz

www. ctg-praha.cz

# APEX S3 série

APEX S3 je série barevných nerozpustných fosforeskujících pigmentů určená pro aplikace, kde je vyžadovaná dobrá tepelná stabilita. Světélkování závisí na původní barvě, i když nemusí být vždy stejné.

# Fyzikální vlastnosti:

# Složení: směs obohaceného anorganického sírniku a fluorescentního barviva

Doba světelkování: 45 min ( DIN 67510)*

Specifická hmotnost: 4,0 g/cm3

Průměrná velikost částic: 20 μm

Rozkladná teplota: při teplotách > 220°C může dojít k změně barvy

* testováno na 100% pigmentu

# Disperze

APEX S3 lze snadno zapracovat do většiny formulací za použití vysokorychlostního míchadla. Vzhledem k vyšší specifické hmotnosti doporučujeme použít vhodné aditívum, které potlačí sedimentaci pigmentu.

# Použití

Série APEX S3 je určena především pro odlévání a laminování, vzhledem k dobré tepelné odolnosti.

Doporučené dávkování je okolo 5% ( v závislosti na tloušťce materiálu). Jednotlivé barevné varianty jsou si po chemické stránce velmi podobné a proto mohou být v jednotlivých formulacích snadno zaměňovány.

# Omezení:

- APEX S3 nelze použít při výrobě velice tenkých filmů a při aplikacích jako je hlubotisk nebo litografie.

Mletí nebo drcení by mohlo poškodit krystalickou strukturu pigmentu a tím snížit

luminiscenční efekt.

- APEX S3 nelze míchat s ostatními běžnými pigmenty ( kombinace s opaktními plnivy potlačuje luminiscenční efekt).

- Je-li finální produkt určen k venkovní aplikaci, doporučujeme ověřit jeho světlostálost.

# Bezpečnost práce

APEX S3 není radioaktivní a má všeobecně nízkou toxicitu při doporučeném způsobu použití a skladování. Při skladování v neotevřeném balení životnost pigmentu je neomezena. Při styku pigmentů se silnými kyselinami může docházet k uvolňování sirovodíku.

Více informací viz Bezpečnostní list.