NEVIDITELNÉ PIGMENTY APEX ( VYVOLATELNÉ UV OSVITEM)

Bílé nebo téměř bílé pigmenty, které i v malé dávce tvoří neviditelný povlak. Po osvitu

( obvykle UV světlem vlnové délky 365 nm ) fluoreskují ve viditelné oblasti světla.

| Produkt | Velikost částic μm | Exitace λ nm | Emise λ nm | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Blue S | 10,0 | 365/254 | 450 | organika, střední/vysoký lesk, ekonomický, vysoce transparentní |
| Cyan S | 5,0 | 365/254 | 455 | organika, vysoký lesk, nižší/střední světlostálost, vysoce transparentní |
| Green S | 4,5 | 365/254 | 530 | organika, vysoký lesk, nižší/střední světlostálost, vysoce transparentní |
| Lemon S | 5,0 | 365/254 | 520 | organika, vysoký lesk, nižší/střední světlostálost, vysoce transparentní |
| Red S | 5,0 | 365/254 | 615 | organika, vysoký lesk, nižší světlostálost, vysoce transparentní |
| Blue E | 6,0 | 365/254 | 450 | anorganika, střední lesk, střední světlostálost, ekonomický |
| Green E | 4,5 | 365/254 | 530 | anorganika, střední lesk, střední světlostálost, ekonomický |
| Orange E | 5,0 | 365/254 | 590 | anorganika, střední lesk, střední světlostálost, ekonomický |
| Red E | 6,0 | 365/254 | 620 | anorganika, střední lesk, střední světlostálost, ekonomický |
| Blue R | 12,0 | 365/254 | 450 | anorganika, střední lesk, vynikající světlostálost |
| Green R | 13,0 | 365/254 | 515 | anorganika, střední lesk, vynikající světlostálost |
| Orange R | 10,0 | 365/254 | 610 | anorganika, střední lesk, vynikající světlostálost |
| Red R | 2,5 | 365/254 | 550/645 | anorganika, střední lesk, vynikající světlostálost |
| Red R2 | 10,0 | 254 | 618 | anorganika, vynikající světlostálost, pouze krátká vlnová délka |
| Green R2 | 1,2 | 254 | 530 | anorganika, vynikající světlostálost, pouze krátká vlnová délka |

Tran

- SÉRIE S O

- Organické pigmenty, levnější, lze je rozmělňovat, vhodné pro většinu aplikací.

Ve srovnání s ostatními typy mají jasnější barvu, ale horší světlostálost. Použití vhodného UV absorbéru do ochranného nátěru zvýší životnost pigmentů.

SÉRIE E a R

- Anorganické pigmenty s vynikající stabilitou, vhodné pro výrobu plastů a inkoustů. Nemohou však být rozmělňovány a proto nejsou vhodné pro velice tenké vrstvy. Mají vynikající termickou stabilitu ( až do teploty 1.000°C).

NEVIDITELNÉ PIGMENTY APEX – excitace po osvitu laserem

SÉRIE UC

| Produkt | Velikost částic μm | Exitace λ nm | Emise λ nm | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-1 Green | 10,0 | 950/980 | 548 | anorganika, vynikající světlostálost, IR-zelená |
| UC-2 Red | 4,0 | 950/975 | 661/676/683 | anorganika, vynikající světlostálost, IR-červená |
| UC-3 Blue | 4,0 | 950/980 | 480 | anorganika, vynikající světlostálost, IR-modrá |
| UC-4 Yellow |  |  |  | anorganika, vynikající světlostálost, IR-žlutá |
| InfraRed R | 7,0 | 254/330/590/810 | 880/1065 | vyzařuje v oblasti infračerveného spektra |

Dovoz a distribuce:

C.T.G. CZ., spol. s r.o., Kostomlatská 685, 190 00 Praha 9 Letňany

Tel: 28383 1838, E-mail: info@ctg-praha.cz, www.ctg-praha.cz