# FOTOCHROMICKÉ PIGMENTY APEX PT

APEX PT je série 4 fotochromických pigmentů, které jsou bezbarvé, dokud nejsou vystaveny UV záření ( sluneční světlo, UV lampa). Po osvitu tyto pigmenty mění svou barvu na jasnou a intenzivní.

Na rozdíl od ostatních fotochromických pigmentů jsou pigmenty APEX PT dodávány v práškové formě a jsou proto velmi dobře dispergovatelné do různých médií ( voda, rozpouštědlové systémy, UV tisky).

| Produkt | Barva | Velikost částic | Barevná vydatnost | Světlostálost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Magenta PT 01 | růžová | 97% < 7 μm | 5 | 4 |
| Yellow PT02 | žlutá | 97% < 7 μm | 2 | 1 |
| Blue PT03 | modrá | 97% < 7 μm | 3 | 2 |
| Violet PT04 | fialová | 97% < 7 μm | 5 | 4 |

Barevná vydatnost: 1 – 5  špatná – vynikající

Světlostálost: 1 – 8 špatná - vynikající

# APLIKACE:

# Barvy a inkousty:

# Pigmenty lze snadno dispergovat pomocí vysokorychlostního míchadla. Omezené použití je v případě vysoce polárních rozpouštědlových systémů. Pigmenty by neměly být rozmělňovány.

# Dávkování: 15% hm. celkového systému.

# Plasty:

# Vzhledem k omezené tepelné stabilitě není použití v plastech doporučováno.

# Skladování:

# Životnost pigmentů je 12 měsíců, skladujte při teplotě 10 – 25°C.

# Dovoz a distribuce:

# C.T.G. CZ., spol. s r.o., Kostomlatská 685, 190 00 Praha 9 Letňany

# Tel: 28383 1838, E-mail: info@ctg-praha.cz, www.ctg-praha.cz