V Y S O U Š E D L A

E  C  H  N  I  C  K Á   S P  E  C  I  F  I  K A  C  E

# STAY-DRI  CLAY

# STAY-DRI CLAY je přirozeně se vyskytující chemicky	STAY-DRI CLAY křivka překračuje obě mezinárodní

# inertní hlinitokřemičitá vápenatá hlinka se schopností         specifikace a překračuje i křivku Silica Gelu. Při 20%  v

# adsorbovat více vodní páry na jednotku hmoty než              relativní vlhkosti, STAY-DRI CLAY bude50% více kterákoliv konkurenční hlinka. 			            vlhkosti než je požadovaná norma MIL-D-3464E

Schopnost absorbovat vodní páru vychází z vrstvené

struktury tohoto jílového materiálu s vysokým obsahem

vápenatého křemičitanu. Absorpce se vyskytuje

na povrchu a i mezi  jeho vrstvou. Nicméně, STAY-DRI

CLAY si udržuje charakter sypkého suchého produktu

i při plné absorpci vodních par. Na rozdíl od jiných

chemických syntetických sorbentů, STAY-DRY CLAY

je přirozeně se vyskytující minerál. Proto je více ekologicky

kompatibilní a ekonomicky výhodnější než silica gel nebo

molekulární síta.

STAY-DRI CLAY je dostupný v různých obalech včetně Kraftu, netkaných materiálů a Tyvek®. Tyvek® balení je

vhodné pro neprášící aplikace, kde se dříve používal jako jediné schválené vysoušedlo silica gel. STAY-DRI

CLAY Tyvek® splňuje mezinárodní standardy pro použití v kontaktu s potravinami a léky.

• Přirozeně se vyskytující						• Jednoduchá likvidovatelnost

• Chemicky inertní a netoxický					• Ekologicky kompatibilní

• Rychlá absorpce vlhkosti v kritickém stupni 			• Splňuje mezinárodní specifikace

• Při absorpční kapacitě vodní páry si udržuje suchost		• Ekonomický v porovnání s jinými vysoušedly

a sypkost

• Vysoká absorpce vlhkosti						• Nekorozivní

• Regenerace/recyklace

# Text boxes

TYPICKÁ CHEMICKÁ ANALÝZA

### URČENÁ podle XRF

%

SiO2 60.6

Al2O3 16.5

Fe2O3 1.7

CaO 4.1

MgO                                      5.9