ANTIKOROZIVNÍ PIGMENTY

NUBIROX

Produkty řady NUBIROX jsou považovány za netoxické, protože neobsahují Cr 6+ , olovo,

ani jiné těžké kovy.

Vysoká účinnost  v nižších dávkách nepřináší ohrožení životního prostředí ( při výrobě nebo v odpadovém hospodářství).

Není potřeba speciálních opatření při manipulaci a dopravě.

SPECIFIKACE

|  | NUBIROX 102 | NUBIROX 106 | NUBIROX 213 | NUBIROX 215 | NUBIROX SP | NUBIROX N2 | ECOMIN B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifická hustota ( g/cm 3 ) | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 2,6 |
| Zn ( % ZnO v kalcinovaném produktu) | 60,5 - 64,0 | 63,0 - 66,0 | 31,0 - 34,5 | 40,0 - 44,5 | 64,0 – 66,5 | 62,0 - 64,5 |  |
| Fe ( % Fe2 O3 v kalcinovaném produktu) |  |  | 32,5 - 36,0 | 27,0 - 29,5 |  |  |  |
| Vlhkost a % těkavosti ( při 105°C) |  |  |  |  |  |  | < 1,5 |
| Ztráta při kalcinaci (550°C) | 11,0 - 15,0 | 10,0 - 14,0 | 10,0 -14,0 | 8,0 – 12,0 | 8,5 – 11,0 | 9,0 – 12,5 | 3,5 – 7,5 |
| Vodivost ( μS/cm) | 550 – 800 | 600 – 950 | 300 – 550 | 250 – 400 | 250 – 400 | < 154 |  |
| pH vodného roztoku | 5,0 – 7,0 | 6,0 – 8,0 | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,5 | 6,0 – 8,0 | 6,5 –8,5 |
| Zbytek na sítu 45μm ( %) | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,5 |
| Absorpce oleje (%) | 17 – 23 | 34 –45 | 40 – 54 | 32 – 43 | 42 – 56 | 18 – 24 | 10 - 20 |
| Cl– a SO42- (%) | < 0,02 | < 0,02 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,02 | < 0,01 |  |

Přípravky, obsahující antikorozní pigmenty firmy NUBIOLA –

NUBIROX 102, NUBIROX 106 a NUBIROX 213 v libovolné koncentraci, podle předpisu EU 2004/73/EEC,  n e p o d l é h a j í  k l a s i f i k a c i  a

o z n a č e n í   jako    š k o d l i v é   p r o   ž i v o t n í    p r o s t ř e d í .

Dovoz a distribuce:

C.T.G., CZ., spol. s r.o.

Kostelecká 820

196 00 Praha 9

Tel.: 283931838     Fax: 283933815

E-mail: info@ctg-praha.cz, www.ctg-praha.cz