NUBIROX    - antikorozivní pigment

# NUBIROX je pigment, zlepšující antikorozní vlastnosti.

- netoxický	           - neobsahuje šestimocný chrom, olovo, ani jiné těžké kovy.

- vysoká účinnost	při nízkých koncentracích, neohrožuje životní prostředí ( ani při

výrobním procesu, ani při likvidaci odpadů)

|  | Alkydové systémy | Rozpouštědlové systémy | Vodouředitelné epoxy systémy | Akrylické emulze | Vodouředitelné PUR | Vodouředitelné alkydové systémy | Priméry | Pokovování mincí | Práškové nátěry | Barva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUBIROX 102 Zink fosfát + Zink molybdenát + spojovací prostředky | * | * | * | * | * | * | * |  | * |  |
| NUBIROX 106 Zink fosfát + Zink molybdenát + spojovací prostředky Malá velikost částic | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |
| NUBIROX 213 Fosfáty železa a zinku | * | * | * | * | * | * | * |  |  | * |
| NUBIROX 215 Fosfáty železa a zinku | * | * | * |  | * |  |  |  |  | * |
| NUBIROX SP Fosfát zinku Malá velikost částic | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |

* nejlepší výběr			* výborná účinnost			* dobrá účinnost

Dovoz a distribuce:

C.T.G., CZ., spol. s r.o.

Kostelecká 820

196 00 Praha 9

Tel.: 283931838     Fax: 283933815

E-mail: ctgcz@volny.cz

www.ctg-praha.cz

Ekologická nezávadnost:

Podle nové směrnice EU č. 2004/73/EEC, kterou se aktualizuje směrnice EU č. 67/548/EEC, mají být sloučeniny zinku ( oxid zinečnatý a zink fosfát), klasifikovány, jako nebezpečné pro životní prostředí.

V souvislosti s tímto nařízením musí být překlasifikovány i všechny přípravky, které uvedené sloučeniny obsahují.

Akreditovaná laboratoř * vypracovala pro firmu NUBIOLA ekotoxikologickou studií jejich antikoro- zivních pigmentů a vyhodnotila je jako neškodné pro životní prostředí

(LC50 96 hod, ryby > 100mg/l, EC50  48 hod, dafnie > 100 mg/l, IC50 72 hod, řasy > 100 mg/l).

V následující tabulce ( tabulka 1) je uvedena klasifikace a značení ( R věty) pro ekologické

( bez Cr VI ) antikorozivní pigmenty firmy NUBIOLA.

##### Tabulka 1

|  | Výstražný symbol R-věty | ADR klasifikace | Metody zkoušení |
| --- | --- | --- | --- |
| NUBIROX 102 | - - | - | laboratorní testy |
| NUBIROX 106 | - - | - | laboratorní testy |
| NUBIROX 213 | - - | - | laboratorní testy |
| ECOMIN B | R51/53 | - | konvenční metoda |
| NUBIROX N2 | R50/53 | Třída 9.III | konvenční metoda |
| NUBIROX SP | R50/53 | Třída 9.III | konvenční metoda |
| NUBIROX 215 | R50/53 | Třída 9.III | konvenční metoda |

* Laboratorio de Toxicologia Ambienta ( UPC-Intexter) Universitat Politécnica de Catalunya

Tabulka 2 představuje výslednou klasifikaci konečného produktu, vyrobeného s použitím antikorozivních pigmentů NUBIOLA po zapracování směrnice 1999/45/EC.

( Směrnice 1999/45/EC se zabývá klasifikací výsledného produktu, s ohledem na klasifikaci, značení a individuální koncentraci jednotlivých složek).

Tabulka 2     Klasifikace finálního produktu

| Produkt | ≥ 25% | 2,5% - 24,99% | 0,25% - 2,49% | < 0,25% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUBIROX 102 | - | - | - | - |
| NUBIROX 106 | - | - | - | - |
| NUBIROX 213 | - | - | - | - |
| ECOMIN B | R51/53 | R52/53 | - | - |
| NUBIROX N2 | R50/53 | R51/53 | R52/53 | - |
| NUBIROX SP | R50/53 | R51/53 | R52/53 | - |
| NUBIROX 215 | R50/53 | R51/53 | R52/53 | - |

Přípravky, obsahující antikorozní pigmenty firmy NUBIOLA –

NUBIROX 102, NUBIROX 106 a NUBIROX 213 v libovolné koncentraci, podle předpisu EU 2004/73/EEC,  n e p o d l é h a j í  k l a s i f i k a c i  a

o z n a č e n í   jako    š k o d l i v é   p r o   ž i v o t n í    p r o s t ř e d í .

NUBIROX    - antikorozivní pigment

Specifikace:

|  | NUBIROX 102 | NUBIROX 106 | NUBIROX 213 | NUBIROX 215 | NUBIROX SP | NUBIROX N2 | ECOMIN B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifická hustota ( g/cm 3 ) | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 2,6 |
| Zn ( % ZnO v kalcinovaném produktu) | 60,5 - 64,0 | 63,0 - 66,0 | 31,0 - 34,5 | 40,0 - 44,5 | 64,0 – 66,5 | 62,0 - 64,5 |  |
| Fe ( % Fe2 O3 v kalcinovaném produktu) |  |  | 32,5 - 36,0 | 27,0 - 29,5 |  |  |  |
| Vlhkost a % těkavosti ( při 105°C) |  |  |  |  |  |  | < 1,5 |
| Ztráta při kalcinaci (550°C) | 11,0 - 15,0 | 10,0 - 14,0 | 10,0 -14,0 | 8,0 – 12,0 | 8,5 – 11,0 | 9,0 – 12,5 | 3,5 – 7,5 |
| Vodivost ( μS/cm) | 550 – 800 | 600 – 950 | 300 – 550 | 250 – 400 | 250 – 400 | < 154 |  |
| pH vodného roztoku | 5,0 – 7,0 | 6,0 – 8,0 | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,5 | 6,0 – 8,0 | 6,5 –8,5 |
| Zbytek na sítu 45μm ( %) | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,5 |
| Absorpce oleje (%) | 17 – 23 | 34 –45 | 40 – 54 | 32 – 43 | 42 – 56 | 18 – 24 | 10 - 20 |
| Cl– a SO42- (%) | < 0,02 | < 0,02 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,02 | < 0,01 |  |

Dovoz a distribuce:

C.T.G., CZ., spol. s r.o.

Kostelecká 820

196 00 Praha 9

Tel.: 283931838     Fax: 283933815

E-mail: ctgcz@volny.cz

www.ctg-praha.cz