brilliant

# FLUORESCENTNÍ PIGMENTY

# BSR - série

# ( ODOLNÉ VůČI ROZPOUŠTĚDLůM )

Pigmenty s jemnými částicemi a s vysokou kryvostí jsou vyrobeny v termosetickém pojivu. Určeny jsou pro aplikace, kde je požadovaná dobrá teplotní odolnost a odolnost vůči rozpouštědlům. Pigmenty je možno dlouhodobě uchovat ve vodném prostředí. Díky své jedinečné formulaci mají také velmi dobrou odolnost proti blednutí.

# Použití

- inkousty pro flexotisk a hlubotisk

- inkousty na textil a prezentační plátna

- polyolový systém pro paintball

- aerosoly, nanášení štětečkem i stříkáním

- vodní a rozpouštědlové systémy

- plastisoly

# Popis a výhody

Δ    jemné částice				pigment lze snadno dispergovat

Δ    odolnost vůči rozpouštědlům		umožňuje použít různé typy rozpouštědel

Δ     vysoká kryvost				extra krycí pigment nabízí flexibilitu formulací a

přidanou hodnotu v čase

Δ    dobrá kompatibilita			lze použít v mnoha formulacích v různých systémech

# Specifikace

Specifická hmotnost	1,3

Velikost čásic		3 - 5 mikronů

Hegman Grind		cca 5,5

Bod změknutí		termosetické pojivo ( neměkne)

Rozkladná teplota		310 - 320°C

# Skladování

Při skladování v chladu a suchu mají pigmenty BSR neomezenou životnost. Nádoby s přípravkem uchovávejte uzavřené.

# Toxicita

Testy, provedené nezávislou laboratoří, vyhodnotily BSR pigmenty jako „ v podstatě netoxické“.

Výsledky testů jsou součástí Bezpečnostního listu, který je k dispozici na vyžádání.

Při manipulaci dodržujte zásady správné výrobní praxe.

brilliant

# Rozpustnost & Odolnost vůči blednutí

rozpouštědlo		rozpustnost				blednutí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

alifatické uhlovodíky		nerozpustný				žádné

aromatické uhlovodíky	nerozpustný 				žádné

nízce polární alkoholy         	nerozpustný 				žádné - mírné

vysoce polární alkoholy	mírně rozpustný 				střední - značné

nízce polární ketony		mírně rozpustný 				mírné - střední

vysoce polární ketony		částečně rozpustný			střední - značné

nízce polární estery		nerozpustný				žádné – mírné

vysoce polární estery		částečně rozpustný			střední -značné

glykoly			nerozpustný 			  	žádné – mírné

glykol etéry			mírně rozpustný 				střední - značné

nízce polární

chlorovaná rozpouštědla	nerozpustný 				žádné – mírné

vysoce polární

chlorovaná rozpouštědla	mírně rozpustný 				mírné -	značné

změkčovadla plastů		nerozpustný –částečně rozpustný		žádné – značné

# Vzorník

| BSR-PK211 | PINK |
| --- | --- |
| BSR-CE212 | CERISE |
| BSR-RD213 | RED |
| BSR-OR214 | ORANGE-RED |
| BSR-OG215 | ORANGE |
| BSRP-OY216 | ORANGE-YELLOW |
| BSR-YE217 | YELLOW |
| BSR-CH227 | CHARTREUSE |
| BSR-GR228 | GREEN |
| BSR-BL219 | BLUE |
| BSR-MG221 | MAGENTA |
| BSR-CL001 | INVISIBLE BLUE |

# Výrobce:

# Brilliant Group LLC

# P.O.Box 590128

Sab Francisko

CA 94159-0128

USA

# Distribuce v ČR:

# C.T.G. CZ., spol. s r.o.

# Kostomlatská 685/1

190 00  Praha 9 Letňany

Tel: 28393 1838	Fax: 28393 3815

E-mail: info@ctg-praha.cz